附件：

海南省公路水运工程2023年试验检测钢筋力学性能比对试验结果汇总表

| 序号 | 检测单位名称 | 类型 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省交通工程检测中心 | 省内试验检测机构 | 满意 |  |
| 2 | 海南华冠建设工程检测有限公司 | 省内试验检测机构 | 满意 |  |
| 3 | 海南路桥工程检测有限公司 | 省内试验检测机构 | 满意 |  |
| 4 | 海南鸿筑交通建设有限公司 | 省内试验检测机构 | 满意 |  |
| 5 | 海南方能测试技术有限公司 | 省内试验检测机构 | 满意 |  |
| 6 | 华设检测科技有限公司 | 质量监督检测机构 | 基本满意 | 断后伸长率A80㎜（z=2.11）试验数据结果为可疑值 |
| 7 | 福建省交通科研院有限公司 | 质量监督检测机构 | 满意 |  |
| 8 | 广西交建工程检测咨询有限公司 | 质量监督检测机构 | 满意 |  |
| 9 | 中公诚科（吉林）工程咨询有限公司 | 质量监督检测机构 | 满意 |  |
| 10 | 广西交科集团有限公司 | 质量监督检测机构 | 满意 |  |
| 11 | 吉林省正达交通建设检测有限公司 | 质量监督检测机构 | 满意 |  |
| 12 | 河北华达路久工程管理服务有限公司G9812高速公路延长线工程总监办工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 13 | 中交一公局厦门检测技术有限公司G9812高速公路延长线工程土建TJ01标工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 14 | 中交二公局东萌工程有限公司中心试验室G9812高速公路延长线工程土建TJ02标工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 15 | 海南华冠建设工程检测有限公司省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程监理试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 16 | 海南路桥工程检测有限公司省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 17 | 陕西兴通监理咨询有限公司海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）监理工地试验室 | 工地试验室 | 基本满意 | 断后伸长率A80㎜（z=2.53）试验数据结果为可疑值 |
| 18 | 中交四公局（北京）公路试验检测科技有限公司海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）土建路面TJLM01标工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 19 | 山西铧兴工程检测有限公司海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）TJLM02标工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 20 | 中交二公局东萌工程有限公司中心试验室海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）TJLM03标工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 21 | 海南路桥工程检测有限公司海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）TJLM04标工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 22 | 陕西兴通监理咨询有限公司环热带雨林国家公园旅游公路监理JL标段工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 23 | 柳州铁路工程质量检测中心有限公司环热带雨林国家公园旅游公路土建路面施工TJLM02标段工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 24 | 中交绿建（厦门）科技有限公司环热带雨林国家公园旅游公路土建路面施工TJLM03标段工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 25 | 中铁十九局集团第二工程有限公司辽阳工程试验检测分公司环热带雨林国家公园旅游公路土建路面施工TJLM05标段工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 26 | 华铁信远检测科技有限公司环热带雨林国家公园旅游公路土建路面施工TJLM06标段工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 27 | 海南鸿筑交通建设有限公司环热带雨林国家公园旅游公路土建路面施工TJLM07标段工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 28 | 连云港科创工程质量检测有限公司环热带雨林国家公园旅游公路土建路面施工TJLM08标段工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 29 | 海南路桥工程检测有限公司环热带雨林国家公园旅游公路土建路面施工TJLM09标段工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 30 | 中交二公局工程检测技术有限公司环热带雨林国家公园旅游公路土建路面施工TJLM10标段工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 31 | 中大智能科技股份有限公司环热带雨林国家公园旅游公路土建路面施工TJLM11标段工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 32 | 中大智能科技股份有限公司环热带雨林国家公园旅游公路土建路面施工TJLM12标段工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 33 | 北京鑫旺路桥建设有限公司试验检测中心环热带雨林国家公园旅游公路土建路面施工TJLM13标段工地试验室 | 工地试验室 | 不满意 | 抗拉强度Rm（z=-3.10）试验数据结果为离群值； 下屈服强度ReL（z=-2.44）试验数据结果为可疑值； 断后伸长率A80㎜（z=2.11）试验数据结果为可疑值 |
| 34 | 深圳高速工程检测有限公司海南省环岛旅游公路工程第一中心试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 35 | 湖南联智科技股份有限公司海南省环岛旅游公路工程第二中心试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 36 | 华设检测科技有限公司海南省环岛旅游公路工程第三中心试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 37 | 中铁北京工程局集团第一工程有限公司试验检测中心海南省环岛旅游公路工程第一工区工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 38 | 中交一公局厦门检测技术有限公司海南省环岛旅游公路工程第二工区工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 39 | 中交四公局（北京）公路试验检测科技有限公司海南省环岛旅游公路工程第三工区工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 40 | 中铁二局第五工程有限公司工程检测中心海南省环岛旅游公路工程第四工区工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 41 | 中大检测（湖南）股份有限公司海南省环岛旅游公路工程第五工区工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 42 | 中交二公局东萌工程有限公司中心试验室海南省环岛旅游公路工程第六工区工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 43 | 华设检测科技有限公司海南省环岛旅游公路工程第四中心试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 44 | 中铁二局第五工程有限公司工程检测中心海南省环岛旅游公路工程第十工区工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 45 | 中交二公局东萌工程有限公司中心试验室海南省环岛旅游公路工程第十一工区工地试验室 | 工地试验室 | 基本满意 | 下屈服强度ReL（z=2.29）试验数据结果为可疑值 |
| 46 | 深圳高速工程检测有限公司G98环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程中心试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 47 | 中铁十八局集团第五工程有限公司试验中心G98环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |
| 48 | 武汉天行众诚工程检测有限公司省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程（主线）工地试验室 | 工地试验室 | 满意 |  |